*Datum vydání: 16.1.2017*

***Popis produktu:***

*Pryžové rolony jsou pryžové pásy vyrobené ze směsi SBR granulátu různých frakcí a polyuretanového pojiva. Obsah pojiva min. 7%, základní provedení černá barva, na přání klienta může být kotouč probarven i barevným EPDM granulátem frakce 1-3 mm.*

*Rolony jsou vyrobeny z jemného SBR granulátu frakce 0,8-1,2 mm (SGF) a hrubého SBR granulátu frakce 1-3 mm (SGG)*

***Použití:***

* *univerzální tlumící pásy na podlahy*
* *podložka na měkčené a odolné speciální podlahy*
* *gumová podložka pod sportovní systémy do hal a tělocvičen*
* *tlumící materiály na podlahy fitness center a sportovních sálů*
* *gumové pásy pro uložení pod cvičící stroje a zařízení*

***Balení a skladování:****Rolony jsou uloženy na dřevěných paletách, zafoliovány neprůhlednou streč folií. Počet kusů na paletě je dán tloušťkou jednotlivých rolonů a jejich délkou, maximální hmotnost na paletě je 1 000 kg.*

*Pryžové rolony je možno skladovat při teplotách -40 až +50 °C, při skladování je potřeba chránit před deštěm a sněhem.*

***Technické parametry:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametry*** | ***Hodnoty*** |
| *Objemová hmotnost v kg/m3* | *980* |
| *Tloušťka v mm* | *2 - 10 ± 0,5* |
| *Šířka v mm* | *1 000 ± 2*  |
| *Délka v m ( v závislosti na výšce v mm)* | *20 (3-4 mm) ,10 m (5-9 mm), 8 (10 mm)* |
| *Rozměr puzzle, deska v mm* | *1060 x 1060, 1000 x 1000* |
| *tvrdost v ShA* | *55 - 60* |
| *Váha v kg/mm/m2* | *0,98* |
| *teplota*  | *.-30°C - +80°C* |
| *Zápalnost podle ČSN EN ISO 11925-2* | *Ne* |
| *Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 + A1* | *Efl* |







*Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu, vycházejí z objektivního testování a vlastních zkušeností výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.*