*Datum vydání: 16.1.2017*

***Popis produktu:***

*Pryžová zámková dlažba je vyrobena z pryžového granulátu SBR a je pojena polyuretanovým lepidlem.  
Obsah pojiva min 7%, základní barevné provedení černá, červená a zelená. Speciální provedení s horní vrstvou EPDM – 24 základních barev dle požadavků klienta. Použitá frakce granulátu SBR i EPDM jemné provedení 0,4-1,8 mm nebo hrubé provedení 1-3,5 mm*

***Použití:***



* *plochy chodníků, cestiček, parkovišť a speciálních míst na stání*
* *povrchy pro dětské plochy sportovních hřišť*
* *speciální tlumící podlahy pro extrémně namáhané plochy (například vzpěrači)*
* *pochozí cestičky pro koně, kterým šetří kloubový aparát*
* *plochy do stájí pochozí, plochy pro kolotoče pro koně*

***Balení a skladování:****Kostky zámkové dlažby jsou uloženy na dřevěných paletách, zafoliovány neprůhlednou streč folií. Počet kusů na paletě je 1080 což je 30 m2, maximální hmotnost na paletě je 1 100 kg.*

*Pryžovou zámkovou dlažbu je možno skladovat při teplotách -40 až +50 °C, při skladování je potřeba chránit před deštěm a sněhem.*

***Technické parametry:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametry*** | ***Hodnoty*** |
| *rozměr v mm* | ***160*** *+-0,5* ***x 200*** *+- 0,5* |
| *výška v mm* | ***43*** *+-0,5* |
| *váha v kg* | ***1,25*** *+-0,5* |
| *počet ks na 1 m2* | *36* |
| *tvrdost v ShA* | *45 - 60* |
| *barevnost* | *černá, červená, zelená a EPDM* |
| *tlaková únosnost* | *přes 4 N/mm2 (v souladu s DIN 53454)* |
| *modul pružnosti* | *2.88 +- 0.12 N/mm2 (v souladu s DIN 53454)* |
| *dynamický modul pružnosti* | *1.2 … 6,5 N/mm2 při plošném zatížení 1 …5 N/mm2 (v souladu s DIN 58535)* |
| *Dlohodobá teplotní stabilita a krátkodobá* | *.-40°C ….+ 80°C, krátk. až do + 110°C* |
| *Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 + A1* | *Efl* |
| *počet ks na paletě* | *1080* |
| *rozměry palety v mm* | *1100 x 1100* |



*Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu, vycházejí z objektivního testování a vlastních zkušeností výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.*